附件一：

主要参数：

隔帘主要用于医院病房的隔断，即能遮档隐私、又透气，采用100%多元元酯织品，用布打摺计算与导轨长度比1.3:1，颜色为淡蓝色材质（可参照附件图片颜色，因拍照图片会有色差，投标人可至现场看样品，但须承诺中标后应根据样品颜色进行制作加工）

防水性：符合GB8624—1997标准。

环保：医院专用病床隔帘布，兼具防尘和抗菌功能。

安全：为永久阻燃隔帘布标准。

通风：医用隔帘上方有网状通风孔（网孔高度：50cm—75cm）、底端通常离地面约30—35cm，空气及空调可由网状部分穿入、通风透气。

美观：医院病房、注射室、检查室、ICU、更衣室等场所使用医用隔帘使医院室内空间整齐、美观大方。

隐私：为患者提供隐私检查、治疗、住院的作用。

简便：专用轨道（已安装）、施工简便、拆装快速、清洗方便。

医用隔帘的特点：

1、阻燃（符合国家公安部防火检测标准）

2、防霉长效抗菌（通过疾病预防中心检测）

3、易拉动不变形（清洗后不变形且无网断裂形象）

4、方便拆卸清洗环保（甲醛及芳香胺检测合格）

5、隔帘布挂钩，采用方便拆卸的圆头不锈钢窗帘挂钩夹

（一）阻燃病床隔帘布（材质为100%多元脂纤维）

1、阻燃隔帘布：材质为永久阻燃。

2、隔帘布防火性：永久性阻燃产品，依据公安部GB20286—2006《公共场所阻燃制品吸组件燃烧性能要求和标识》，经检验达到阻燃性能B1级（可洗涤纺织物材料），即符合标准CB/T5454（氧指数≥32.0）；GB/T5455（损毁长度≤200mm，续燃≤15S，平均阻燃时间≤10S）；GB/T8627（烟密度等级SDR≤15）；GB/T20285产烟毒性等级不低于ZA2级；燃烧滴落物未引起脱脂棉燃烧或阴燃，符合GB8624阻燃性能B1级，在洗涤30次后试验。

3、隔帘布耐洗染色坚牢度：依据GB/T3921.3-1997《纺织品色牢度试验耐洗色牢度；试验3》，变褪色4级。

4、隔帘布顶破强度：依据FA/T72004-2000《针织成品布》，700N以上。

5、芳香胺检测：依据GB18401-2003《国家纺织产品基本安全技术规范》，PH值：6.80，可分解芳香胺染料：0mg/kg，未检测出有致癌物质。

6、隔帘布甲醛测定：依据GB/T2912.1-1998《纺织品甲醛的测定》，甲醛含量＜20mg/kg。

7、隔帘面抗菌率：24小时对金黄色葡萄球菌的灭杀率为100%，大肠杆菌灭杀率为100%，白色念珠菌的灭杀率为100%。

（二）隔帘布的缝制

1、需依照实际制作尺寸，上沿缝制加内衬，反摺3毫米，缝制左右两侧及下沿各反摺3毫米缝制。

2、隔帘布上沿需采用洗涤后不易生锈的金属材质鸡眼扣环制作，并于每0.2米制作1个扣环。

3、隔帘布制作高度需离地面0.3m—0.35m.

4、隔帘布制作宽度需比轨道宽30%。

5、孔眼材质为铝合金，洗涤后不易生锈。