附件：技术参数及规格要求

- 书皮品质标准：LCFT0004，230g 白卡纸 + 四色双面印刷 + 开口 + 1个保密 + 插袋

- 参数要求：

纸张重量范围需要控制在总重量的±4%

| 纸张技术指标（以双面铜板卡纸为例） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品种 |  |  | 180 | 200 | 230 | 250 | 300 |
| 定量 |  | g/㎡ | 180+1/-3 | 181+1/-3 | 230+2/-5 | 250+2/-4 | 250+2/-4 |
| 厚度 |  | μm | 200±10 | 220±10 | 255±10 | 285±10 | 350±10 |
| 挺度 | 纵 | N．m ±15% | 2.5 | 3.8 | 4.8 | 5 | 12 |
|  | 横 |  | 1.5 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 6 |

- 参考样式：